HQT6024 高速强力切削冷却液

- HQT6024全合成高速强力切削冷却液为透明溶液，适用于加工中心、数控机床，组合机床，具有优良润滑、冷却、清洗、防锈性能。可满足铸铁、碳钢、合金钢等多种材料的车、铣、钻、铰等多种工艺加工，可明显提高加工质量并延长刀具寿命。该产品气味小，使用安全方便，不含硫、磷、氯等元素，对环境无污染。是水基切削液新产品。可取代乳化液，广泛应用于飞机、铁路机车、汽车及各类机械的制造加工。

- 根据所用加工工艺不同，建议按不同浓度使用：
一般切削：3~6 %　　加工中心：4~8 %
钻　　铰：6~10%　 内孔拉削：8~12%
以上浓度应按材质不同适当调整，用自来水稀释，即可使用。

| 项 目 | 质 量 标 准 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 5% | PH值 | 8.5-9.5 | PH试纸 |
|  | 表面张力 | ＜ 26 | BZHR-180张力仪 |
| 稀释液 | 最大无卡咬负荷PB(N) | ＞ 860 | GB3142-82 |
|  | 摩擦系数μ | ＜ 0.12 | 德里试验机 |
|  | 消泡性片ml / 10min | ≤ 2 | GB6144-85 |
|  | 防锈 | 单片 24h | A 级 | GB6144-85 |
|  | 试验 | 迭片 8h | A 级 | GB6144-85 |

- 100KG、200KG、200L铁桶装，贮存半年以上。

# Text boxes

用　途

使　用

指　标

包　装