6240聚异丁烯 一、产品简介： 本产品是一种高粘度聚异丁烯,是化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后，不会形成残留物。耐氧化，不透水蒸气，具有憎水性。可用作增粘剂、粘合剂、增塑剂、脱模剂等。 二、理化性质： 项 目 一般值 测试方法 20℃时密度，kg/m3 900 ASTM D4052 色度，（铂-钴） 20 ASTM D1209 闪点（闭口），℃ 198 ASTM D93B 100℃时粘度, cSt 4700 ASTM D445 分子量（数均） 2450 ITM 32-003,00 水含量，ppm 40 AM-S 90-005 外观 清净无异物 AM-S 77-074

三、注意事项 本产品在储存、装卸和调合时最高温度不应超过100℃。建议长期储存最高温度不要超过90℃。