HQT9202 通用齿轮油复合剂

产品应用

本产品是最新研制的通用齿轮油复合添加剂。在石蜡基基础油中，以4.5%的加剂量调制质量等级为GL-5、粘度级别为80W/90的车辆齿轮油，通过了车辆齿轮油锈蚀性能试验CRC L-33、车辆齿轮油承载能力试验CRC L-37、车辆齿轮油抗擦伤性能试验CRC L-42、车辆齿轮油热氧化安定性试验CRC L-60等台架试验。

HQT9202以1.5%的加剂量调制的220号重负荷工业齿轮油，符合美刚USS-224标准。HQT9202可以调配以下粘度等级的GL-5车辆齿轮油，SAE 90、80W/90、85W/90、85W/140等。除上述产品外，HQT9202还可用于调配GL-4级中负荷车辆齿轮油、普通车辆齿轮油、中负荷工业齿轮油等，具有应用范围广、产品效能好的特点。

加 剂 量

| GL-5级别车辆齿轮油 | 4.50% |
| --- | --- |
| GL-4级别车辆齿轮油 | 2.25% |
| 普通车辆齿轮油 | 1.30% |
| 工业重负荷齿轮油 | 1.50% |
| 工业中符合齿轮油 | 1.00% |

质量指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 不小于 | 0.90– 1.2 | GB/T2540 |
| 闪点（开口），℃ 不低于 | 90 | GB/T3536 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s 不小于 | 30 – 70 | GB/T 265 |
| 硫含量，m% 不小于 | 25.0 | ASTM D5185 |
| 磷含量，m% 不小于 | 1.5 | ASTM D5185 |
| 氮含量，m% 不小于 | 0.5 | ASTM D4629 |

包装储运

本产品在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过60℃；长期储存，最高温度不应超过45℃，切勿进水。本品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤、可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。200升铁桶包装，净含量200KG/桶。