HQT93004液体猪油

产品简介及适用范围 HQT93004属于油性剂，可与基础油调配以达到增强油膜厚度，降低磨损之功效。 HQT93004 Liquid Lard: Oilness agent HQT93004 Liquid Lard is used as oilness agent for blend with base oils or lubricants to enhance oil film strength.. 项 目 Properties 质量指标 Test Results 试验方法 Test Method 游离脂肪酸，% FFA，% ≤ 1.0 GB/T 5530 浊点，C/F Could Point ≤ 3.5/38 ASTM D2500 熔点，C/F Melting Point 10/50 GB/T 12766 倾点，C/F Pour Point ≤ 0.0/32 碘价（g I/100g） Iodine Value 75-85 GB/T 5532 色泽，Color （Lovibond, 5.25） ≤ R2.2 GB/T 5525 运动粘度mm2/s Viscosity 40℃ ，mm2/s 41.42 GB/T 11137 100℃ ，mm2/s 8.442 水分，% Moisture，% 0.1 GB/T 5009.3