HQT93005氧化猪油

产品简介及适用范围 HQT93005属于油性减磨剂，可起到增强边界润滑作用、降低磨损之功效。 HQT93005 Blown Lard: Oilness agent HQT93005 Blown Lard is used as oilness agent for enhance boundary lubricating effects.. 项 目 Properties 质量指标 Test Results 试验方法 Test Method 游离脂肪酸，% FFA，% ≤ 12.0 GB/T 5530 比重（15℃/55℉）Kg/m3 Gravity 960-970 SH/T 0604 色泽，Color （Lovibond, 5.25） ≤ R2.5 GB/T 5525 运动粘度mm2/s Viscosity 40℃ ，mm2/s 286.2 GB/T 11137 100℃ ，mm2/s 25.6